《炉料级铬铁》

团体标准编制说明

2020年07月

《炉料级铬铁》团体标准编制说明

# 一、任务来源

为贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需求的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对炉料级铬铁产品标准的实际需求，提出《炉料级铬铁》团体标准制定项目。

本标准由中国铁合金工业协会提出并归口。由明拓集团铬业科技有限公司、内蒙古新太实业集团有限公司、熠晖集团有限公司、四川远大聚华实业有限公司、中国矿产有限责任公司和冶金工业规划研究院共同起草，并参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

# 二、制定本标准的目的和意义

铬铁主要用于不锈钢、特钢和铸造等行业，2019年我国铬铁消费量近900万吨，不锈钢需求占比超过90%。随着我国钢铁行业逐步迈向高质量发展，产品结构持续优化，不锈钢、特种钢产量在逐年增加，尤其是不锈钢得到了越来越广泛的应用。我国是全球最大的不锈钢生产国和铬铁消费国，但铬矿储量极低，每年需要进口大量铬铁和铬矿。2019年我国不锈钢粗钢产量3034万吨，同比增长11%。其中300系（Cr-Ni钢）：1420.3万吨，400系（Cr钢）：540.1万吨。2019年我国铬铁进口量305.8万吨，铬铁进口量占铁合金总进口量的58.2%。因此，铬铁合金产品将直接影响不锈钢等生产成本和产品质量。

目前，铬铁已有相关国家标准《GB/T 5683-2008 铬铁》和行业标准《YB/T 5140-2012 氮化铬铁》、《YB/T 4153-2016 高氮铬铁》等，但却没有专门针对低铬含量的炉料级铬铁产品标准，不利于炉料级铬铁产品交易和行业的健康规范发展。

本项目制定的针对不锈钢生产及期货交割所使用的炉料级铬铁产品标准，将有效填补低铬含量炉料级铬铁产品无现行标准的空白，更好地促进炉料级铬铁产品质量提升和满足下游不锈钢冶炼企业的生产需求，同时为铬系合金期货上市提供基础性服务。

# 三、标准编制过程

明拓集团铬业科技有限公司、内蒙古新太实业集团有限公司、熠晖集团有限公司、四川远大聚华实业有限公司、中国矿产有限责任公司、冶金工业规划研究院共同承担了《炉料级铬铁》团体标准的编制工作，共同组建了该标准的编制工作组，明确各自的责任和分工。标准编制过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合国内炉料级铬铁生产情况，国内不锈钢等下游用户企业对炉料级铬铁的性能要求，以及相关铬铁产品标准等，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2020年4月20日，中国铁合金工业协会团体标准化工作委员会（以下简称“铁合金团标委”）组织召开了《炉料级铬铁》团体标准编制启动会视频会议，主要就标准编制背景、起草计划和工作安排等相关内容进行部署。铁合金团标委秘书处承担单位冶金工业规划院重点就该团标编制计划、炉料级铬铁关键指标调查表和团标项目建议书内容进行了汇报。

2020年5月15日，经征求铁合金团标委委员意见，同意《炉料级铬铁》团体标准正式立项并公示。同时，收集整理下游用户企业提供的炉料级铬铁产品关键指标数据，并开展团体标准草案编制工作。

2020年6月10日、6月19日，编制工作组两次召开标准视频研讨会，围绕标准草案相关条款内容进行分析，确定了标准的主要内容，并就炉料级铬铁定义、牌号分类、检验方法和包装、储运、标志和质量证明书等内容达成一致，形成标准初稿。

2020年7月14日，就炉料级铬铁标准初稿进一步征求编制单位意见，讨论确定化学成分和粒度取值范围，并修改完善形成标准征求意见稿。

# 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“先进性”和“实用性”的要求，满足团体标准快速响应市场需求的要求。三是努力创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构和主要技术指标等方面进行创新。

# 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本标准参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求进行编写，主要内容包括：范围、规范性引用文件、技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。

（二）关于适用范围

本标准在范围界定方面，适用于不锈钢冶炼原料用炉料级铬铁。

（三）术语和定义

新增了炉料级铬铁的定义：炉料级铬铁是指含铬量在45-52%，含碳量在10%以下的铬铁合金。现有《GB/T 5683-2008 铬铁》、《YB/T 4154-2015 低钛高碳铬铁》、《YB/T 5140-2012 氮化铬铁》、《YB/T 4135-2016 高氮铬铁》铬铁标准主要规定了铬含量在52%以上的铬铁，对于铬含量低于52%而实际生产中又普遍使用的炉料级铬铁却缺乏相应的标准。

（四）关于牌号及化学成分

参考现行《GB/T 5683-2008 铬铁》国标关于铬铁的牌号和分类，结合炉料级铬铁的实际生产情况，提出了炉料级铬铁产品牌号和对应的化学成分要求。炉料级铬铁仍以现行国标规定的50%含铬量为基准，根据炉料级铬铁铬、碳含量的不同规定了8个产品牌号，分别为FeCr45C10、FeCr45C8、FeCr48C10、FeCr48C8、FeCr50C10、FeCr50C8、FeCr52C10、FeCr52C8，实现了铬含量范围45-52%的全覆盖。炉料级铬铁其他化学成分C、Si、P、S的含量，主要参考下游青山不锈、太钢、东方特钢等供货要求，Samancor铬铁、嘉能可铬铁供货条件，以及结合国内重点铬铁生产企业现有炉料级铬铁产品实际生产情况确定。炉料级铬铁牌号和化学成分如表1所示。

- 牌号和化学成分

| 类别 | 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cr | C | Si | P | S |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
|  |  | 不小于 | 不大于 |  |
| 炉料级铬铁 | FeCr52C8 | 52.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr52C10 | 52.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr50C8 | 50.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr50C10 | 50.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr48C8 | 48.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr48C10 | 48.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr45C8 | 45.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr45C10 | 45.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |

对砷、锑、铋、锡、铅等元素有特殊要求的，由供需双方另行协商。

（五）关于粒度要求

对炉料级铬铁产品的粒度提出明确要求，同样参考炉料级铬铁实际生产和下游用户企业供货要求设置了5个等级的粒度范围，并对每个等级的粒度偏差提出了较高要求。炉料级铬铁粒度范围及允许偏差如表2所示。

- 粒度范围

| 等级 | 粒度范围/mm | 偏差/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛上物 | 筛下物 |
|  |  | 不大于 |
| 1 | 10-250 | 5 | 5 |
| 2 | 10-200 | 5 | 5 |
| 3 | 10-150 | 5 | 5 |
| 4 | 10-100 | 5 | 5 |
| 5 | 5-60 | 5 | 5 |

（六）关于试验方法

本标准对化学成分有明确要求的Cr、Si、P、C、S元素，分别给出了测定方法。Cr的测定及分析按GB/T 4699.2执行，Si的测定及分析按GB/T 5687.2执行，P的测定及分析按GB/T 4699.3执行，C的测定及分析按GB/T 4699.4执行，S的测定及分析按GB/T 4699.6执行。

（七）关于检验规则

炉料级铬铁铬含量波动在3%范围内，同牌号、同组级归为一批交货。炉料级铬铁的化学分析用试样的采取和制备、质量检查和验收、粒度的取样和验收按照有关国家标准的统一规定。

（八）包装、储运、标志和质量证明书

炉料级铬铁一般以袋装供货，也可采用集装箱或散装供货，如用集装箱或袋装供货时，包装件外应有明显标志。炉料级铬铁期货交割品采用双层、中间加固拦腰围带的塑料编织袋包装，单包净重为1000kg±10kg。包装件外应有明显标志。炉料级铬铁入库应分品种、分批号存放，如露天存放，应防潮并防止混入杂物。汽车运输必须符合国家限装要求，运输过程全程加盖防雨防尘篷布，并加固。随车附带产品质量证明书。标志和质量证明书按照GB/T 3650的规定。

# 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

# 七、标准属性

本标准属于中国铁合金工业协会团体标准。

# 八、 标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范炉料级铬铁的生产、销售和使用，对炉料级铬铁产品质量提升和规范有序发展具有重要意义，有利于促进该类产品的推广应用，体现团体标准的引领作用。

# 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国铁合金工业协会，经过审定报批后，由中国铁合金工业协会发布。建议在炉料级生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。