ICS 77.100

H  42

团体标准

炉料级铬铁

Charge ferrorchromium

（征求意见稿）

2020 - xx - xx发布

2020 -xx - xx实施

中国铁合金工业协会发布

T/FIAC XXX—2020

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	3

6 检验规则	3

7 包装、储运、标志和质量证明书	3

前言

本团体标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国铁合金工业协会团体标准化工作委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：明拓集团铬业科技有限公司、内蒙古新太实业集团有限公司、熠晖集团有限公司、四川远大聚华实业有限公司、中国矿产有限责任公司、冶金工业规划研究院。

本标准主要起草人：

炉料级铬铁

## 范围

本标准规定了炉料级铬铁的术语和定义，技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。

本标准适用于不锈钢冶炼原料用炉料级铬铁。

## 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

GB/T 4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备

GB/T 4699.2 铬铁和硅铬合金 铬含量的测定 过硫酸铵氧化滴定法和电位滴定法

GB/T 4699.3 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法

GB/T 4699.4 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外线吸收法和重量法

GB/T 4699.6 铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法

GB/T 5687.2 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法

GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法

## 术语和定义

炉料级铬铁  Charge ferrorchromium

炉料级铬铁是指含铬量在45-52%，含碳量在10%以下的铬铁合金。

## 技术要求

牌号及化学成分

4.1.1 炉料级铬铁按含铬量的不同，分为8个牌号，其化学成分应符合表1规定。

4.1.2 炉料级铬铁以50%含铬量作为基准量考核单位。

4.1.3 需方对表1化学成分或对砷、锑、铋、锡、铅等元素有特殊要求时，可由供需双方另行商定。

- 牌号和化学成分

| 类别 | 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cr | C | Si | P | S |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
|  |  | 不小于 | 不大于 |  |
| 炉料级铬铁 | FeCr52C8 | 52.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr52C10 | 52.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr50C8 | 50.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr50C10 | 50.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr48C8 | 48.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr48C10 | 48.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr45C8 | 45.0 | 8.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|  | FeCr45C10 | 45.0 | 10.00 | 3.0 | 7.0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |

物理状态

4.2.1 炉料级铬铁以块状或粒状供货，其粒度范围及允许偏差应符合表2规定。

- 粒度范围

| 等级 | 粒度范围/mm | 偏差/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛上物 | 筛下物 |
|  |  | 不大于 |
| 1 | 10-250 | 5 | 5 |
| 2 | 10-200 | 5 | 5 |
| 3 | 10-150 | 5 | 5 |
| 4 | 10-100 | 5 | 5 |
| 5 | 5-60 | 5 | 5 |

4.2.2 需方对物理状态有特殊要求，由供需双方另行协商。

4.2.3 炉料级铬铁的内部及其表面不应该有目视显见的非金属夹杂物，但铸锭表面涂料不净时，允许非金属夹杂少量存在。

## 试验方法

化学分析

炉料级铬铁的化学分析方法应符合表3的规定。

- 化学分析方法

| 序号 | 元素 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cr | GB/T 4699.2 |
| 2 | Si | GB/T 5687.2 |
| 3 | P | GB/T 4699.3 |
| 4 | C | GB/T 4699.4 |
| 5 | S | GB/T 4699.6 |

粒度检测

炉料级铬铁粒度的检测按GB/T 13247的规定。

## 检验规则

组批

同牌号、同组级的铬铁归为一批交货，每批铬量的波动范围不大于3%。

化学分析用试样的采取和制备

炉料级铬铁化学分析用试样的采取和制备按GB/T 4010的规定。

质量检查与验收

炉料级铬铁的质量检查与验收应符合GB/T 3650的规定。

粒度的取样和验收

炉料级铬铁粒度的取样和验收按GB/T 13247的规定。

## 包装、储运、标志和质量证明书

包装

7.1.1 炉料级铬铁一般以袋装供货，也可采用集装箱或散装供货，如用集装箱或袋装供货时，包装件外应有明显标志。

7.1.2 炉料级铬铁期货交割品采用双层、中间加固拦腰围带的塑料编织袋包装，单包净重为1000kg±10kg。包装件外应有明显标志。

储运

7.2.1 炉料级铬铁入库应分品种、分批号存放，如露天存放，应防潮并防止混入杂物。

7.2.2 炉料级铬铁储运时，应有标识，防止混批、混号。

7.2.3 汽车运输必须符合国家限装要求，运输过程全程加盖防雨防尘篷布，并加固。随车附带产品质量证明书。

标志和质量证明书

炉料级铬铁及期货交割品的标志和质量证明书应符合GB/T 3650的规定。

其他

炉料级铬铁期货交割品按照净重结算，包装袋按每条2kg扣除重量，包装袋价格包含在铬铁合约价格中。